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	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	1
	DIAPHRAGM

	[image: ]
	____________
	___________
	72-60-00 
Figura 07
Item - 80
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	2
	ACESSORY GEAR BOX HOUSING
	[image: ]
	____________
	___________
	72-60-00 
Figura 08
Item - 200
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	3
	OIL TRANSFER TUBES
	[image: ]
	____________
	___________
	72-60-00 
Figura 02
Item -70
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	4
	CENTRIFUGAL BREATHER IMPELLER
	[image: ]
	
[bookmark: __DdeLink__5951_615337360]3020290

	___________
	72-60-00 
Figura 03
Item - 150
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	
5
	SEAL CARRIER
	[image: ]
	

___________

	

___________

	72-60-00 
Figura   03
Item - 180
	[bookmark: __DdeLink__3496_3959421264]Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	6
	MAIN SCAVENGE PUMP BODY
	[image: ]
	
3006957

	___________
	72-60-00 
Figura  05
Item -  360
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	7
	INNER HOUSING
	[image: ]
	
3012123

	___________
	72-60-00 
Figura  05
Item -  440
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	8
	COVER
	[image: ]
	

3004115


	___________
	72-60-00 
Figura  05
Item -  510
	[bookmark: __DdeLink__3226_4101453421]Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	9
	RELIEF VALVE HOUSING
	[image: ]
	
3016158

	___________
	72-60-00 
Figura  05
Item -  250
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	10
	MAIN PRESSURE PUMP HOUSING
	[image: ]
	
3021602

	___________
	72-60-00 
Figura  05
Item -  10
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	11
	COVER
	[image: ]
	

3008806


	___________

	72-60-00 
Figura  05
Item -  120
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	12

	PRESSURE RELIEF VALVE HOUSING
	[image: ]
	
3021570

	___________
	72-11-00 
Figura 05
Item - 150
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	13
	EXTERNAL SCAVENGE PUMP HOUSING REAR
	[image: ]
	

3011360


	[bookmark: __DdeLink__3636_3959421264]___________
	72-11-00 
Figura 06
Item - 130
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	14
	EXTERNAL SCAVENGE PUMP HOUSING FRONT
	[image: ]
	___________
	[bookmark: __DdeLink__3031_615337360]___________
	72-11-00 
Figura  06
Item -  230
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	15
	SPACER

	[image: ]
	___________
	___________
	72-11-00 
Figura  06
Item -  190
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	16
	
DEFLECTOR
	[image: ]
	3008657
	___________
	72-11-00 
Figura 06
Item - 310
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	17
	SEAL CARRIER
	[image: ]
	___________
	[bookmark: __DdeLink__3767_3959421264]___________
	72-11-00 
Figura 01
Item - 080 E 085
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	18
	OIL TEMPERATURE & PRESSURE SENSING TEE (Pre-SB1688)
	[image: ]
	___________
	___________
	IPC: NA
OHM  72-60-00 6.P
Figure 306 (Sheet 02)
Item 17
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	19
	FLEXIBLE COUPLING
	[image: ]
	3006731
	___________
	72-60-00 
Figura 05
Item - 240
	Realizar MPI conforme SPOP  101, ROD 500 AMP

	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	20
	MAIN SCAVENGE PUMP GEARS (2EA)
	[image: ]
	3004005
	___________
	72-60-00 
Figura   05
Item – 370 
	Realizar MPI conforme SPOP  101, ROD 500 AMP
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	21
	MAIN PRESSURE PUMP GEARS (2EA)
	[image: ]
	3008799
	___________
	72-60-00 
Figura 05
[bookmark: __DdeLink__3180_615337360]Item - 110
	Realizar MPI conforme SPOP  101, ROD 1000 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	22
	INPUT DRIVE GEARSHAFT
	[image: ]
	___________
	___________
	72-60-00 
Figura 03
Item - 030
	Para PN 3011406: Realizar MPI conforme SPOP 102; ROD 1000 AMPS, COIL 200 AMP
Para PN: 3058201-01: Realizar MPI conforme SPOP 102; ROD 1000 AMPS, COIL 5000 AMPERE TURNS.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	23
	INPUT COUPLING SHAFT
	[image: ]
	[bookmark: __DdeLink__3812_3959421264]___________
	[bookmark: __DdeLink__3794_3959421264]___________
	72-60-00 
Figura 3
Item - 10
	Para PN:  3011405: Realizar MPI conforme SPOP 102; ROD 500 AMPS, COIL 200 AMP. 
Para PN: 3058265-01: Realizar MPI conforme SPOP 102; ROD 500 AMPS, COIL 4000 AMPERE TURNS.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	24
	MAIN SCAVENGE GEARSHAFT
	[image: ]
	
___________
	
___________
	72-60-00 
Figura 05
Item - 450
	Realizar MPI conforme SPOP 102, ROD 1000 AMPS, SOLENOID 5000 AMPERE TURNS.
NOTA: Para gearshafts montadas com blanking plug instalados, realizar MPI conforme SPOP 106: end-to-end 50 AMPS, Solenoid 5000 ampere-turns.
	
ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	25

	EXTERNAL SCAVENGE PUMP GEARS (2ea)
	[image: ]
	___________
	___________
	72-60-00 
Figura 06
[bookmark: __DdeLink__3884_3959421264]Item - 140
	Realizar MPI conforme SPOP 102, ROD 1000 AMP, COIL 500 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	26
	SCAVENGE PUMP COUPLING
	[image: ]
	___________
	___________
	72-60-00 
Figura 06
Item - 300
	Realizar MPI conforme SPOP 105, END TO END 500 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	27
	FUEL CONTROL DRIVE GEARSHAFT
	[image: ]
	___________
	___________
	72-60-00 
Figura 03
Item - 070
	Realizar MPI conforme SPOP 106, END TO END 2000 AMP, COIL 200 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	P/Nº
	S/Nº
	REFERÊNCIA (IPC)
	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	CONDIÇÃO
	CARIMBO

	28
	ACESSORY DRIVE GEARSHAFTS
	[image: ]
	___________
	___________
	72-60-00 
Figura 04
Item - 010
	Realizar MPI conforme SPOP 106, END TO END1500 AMP, COIL 200 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	29
	OIL PUMP DRIVE GEAR SHAFT
	[image: ]
	[bookmark: __DdeLink__3966_3959421264]
3008127

	___________
	72-60-00 
Figura 05 
Item -230
	Realizar MPI conforme SPOP 106, END TO END 1500 AMP; COIL 200 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	30
	SCAVENGE PUMP DRIVE SHAFT
	[image: ]
	___________
	___________
	72-60-00 
Figura 06
Item -160
	Realizar MPI conforme SPOP 106, END TO END 1000 AMP, COIL 200 AMP.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	
31
	STARTER GENERATOR DRIVE GEARSHAFT
	[image: ]
	

___________
	

___________
	

72-60-00 
Figura 03
Item - 100
	[bookmark: __DdeLink__3979_3959421264]Para PN´s:3021564 e 3029567: Realizar MPI conforme SPOP  115, ROD 2500 AMPS, INDUCTION 2000 AMPS.
Para PN’s: 3017609 e 3070218-01:
Realizar MPI conforme SPOP  115; ROD 2500 AMPS, INDUCTION 1500 AMPS.
Para PN: 3100450-01:
Realizar MPI conforme SPOP  115; ROD 2000 AMPS, INDUCTION 2000 AMPS.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______

	32
	REAR LIFTING BRACKET
	

	3011491
	____________
	72-60-00 
Figura 01
Item - 040
	Realizar FPI conforme SPOP 62.
	ם OK
ם NÃO OK

	Data


____/____/_______





	Observações / Observation
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Approval
	Nome
Name
	Data
Date       		______/______/________
	Assinatura
Signature





	Número / Number
	FS.0883
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